## Slide 1: Напряжение разомкнутой цепи
На каждом электроде устанавливается электродный потенциал E, окислительно-восстановительный потенциал данной электродной реакции
НРЦ – разность потенциалов между положительным и отрицательным электродами, всегда положительно
НРЦ зависит от природы электродов и электролита (не зависит от размеров, конструкции ячейки и т.п.)

## Slide 2: НРЦ и рабочее напряжение
НРЦ связано с термодинамической ЭДС (часто, равно ей)
При прохождении тока рабочее напряжение меньше, чем НРЦ
  Омические потери (главным образом, в электролите)
  Поляризация (перенапряжение) электрода
Напряжение разряда:
Uр = Uрц – (+) – (–) – IRом
Напряжение заряда:
Uр = Uрц + (+) + (–) + IRом
Площадь электрода!

## Slide 3: Законы Фарадея
Общее количество электричества, проходящего через ячейку, прямо связано с количеством прореагировавших веществ
Токообразующая реакция
OO + RR + XX  PP + QQ + YY
Электродные реакции
OO + XX' + ne  PP + YY'
RR + XX''  QQ + YY'' + ne
Окислитель (O), восстановитель (R), продукты (P, Q), прочие реагенты (X, Y)

## Slide 4: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Заряд: nF, F – число Фарадея (96 500 Кл/моль)
Зная стехиометрические коэффициенты можно рассчитать теоретический удельный расход реагентов на единичное количество электричества
Массу реагента, соответствующую заряду F, называют эквивалентной массой

## Slide 5: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Фактический удельный расход всегда выше теоретического значения (неполная конверсия реагентов, побочные реакции)
Вводят коэффициент использования реагента
Важный параметр: удельный расход реагентов на единицу вырабатываемой электрической энергии

## Slide 6: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Максимальная энергия:
nFƐ
Однако, при расчете фактического удельного расхода необходимо учитывать не только коэффициенты использования реагентов, но и реальное напряжение разряда
Ток – количественная мера скоростей общей реакции и электродных полуреакций

## Slide 7: ЭДС и термодинамические функции
Максимально возможная работа химической реакции (p = const, T = const) равна уменьшению свободной энергии, G (G = H – TS ), поэтому:
Связанная энергия выделяется в виде теплоты:
Также, как и любые потери (отличие рабочего напряжения от ЭДС)

## Slide 8: ЭДС и термодинамические функции
Уменьшение свободной энергии (через значения G для компонентов реакции):
–G = (OGO + RGR + XGX) – (PGP + QGQ + YGY)
Однако, значения Gj зависят не только от природы компонентов, но и (в случае растворов или газов) от их термодинамической активности, aj (определяется концентрацией):
Gj = Gj0 + RT ln aj
где R – газовая постоянная, 8.3 Дж / (K  моль)

## Slide 9: ЭДС и термодинамические функции
В таблицах указываются стандартные значения Gj0 для единичной активности, им соответствуют стандартные значения ЭДС Ɛ0
Показатели несколько зависят от состояния реагентов (кристаллографическая структура, степень гидратации, …)
При комнатной температуре тепловой эффект (изменение связанной энергии) невелик, но растет с ростом T

## Slide 10: Уравнение Нернста
Значения электродных потенциалов зависят от активностей* (растворенных, газообразных) компонент:
2.3RT / F ~ 0.059 В при 25 С
E0 – константа, характерная для каждой электродной реакции, стандартный электродный потенциал (при единичных активностях)
* на практике часто используют концентрации (растворы) и парциальные давления (газы)

## Slide 11: Требования к материалам реагентов ХИТ
Окислительный/восстановительный потенциал
Малый удельный расход (молекулярная масса, число электронов, коэффициент использования)
Высокие скорости (поляризация)
Устойчивость
Технологичность
Цена

## Slide 12: Примеры ХИТ
Вольтов столб
A. Volta, XVII. On the electricity excited by the mere contact of
conducting substances of different kinds // Philos. Trans. R. Soc., —1800, — v. 90, — pp. 403–431.

## Slide 13: Примеры ХИТ
Элементы Вольта (вольтов столб)
  Анодная реакция:
  Катодная реакция:
ЭДС = 0.349 В
НРЦ ~ 0.2–0.4 В (выше, за счет влияния кислорода)
(−)Zn|H2O|(Ag, Cu)(+)
накопление водорода
диски: 1 – Zn, 2 – Ag (Cu), 3 – картон (сукно)

## Slide 14: Примеры ХИТ
Медно-цинковые элементы Даниэля, Якоби и Мейдингера
  Токообразующая реакция
Составной электролит: (−)Zn|ZnSO4⁞CuSO4|Cu(+)
ЭДС = 1.100 В
НРЦ ~ 1.1 В
1 – керамический стакан, 2 – катод, Cu, 3 – сосуд, 4 – анод, Zn

## Slide 15: Примеры ХИТ
Азотнокислотно-цинковые элементы Гроува и Бунзена
  Токообразующая реакция
ЭДС = 1.72 В
НРЦ ~ 1.9 В
(−)Zn|H2SO4⁞NHO3|(C)(+)
прямое взаимодействие Zn с азотной кислотой (диффузия), саморазряд

## Slide 16: Примеры ХИТ
Бихроматно-цинковые элементы Поггендорфа и Грене
  Токообразующая реакция
ЭДС = 2.09 В
НРЦ ~ 2.0–2.1 В
(−)Zn|K2Cr2O7,H2SO4|(C)(+)
1 – поднимающийся цинковый анод, 2 – графитовые катоды

## Slide 17: Конструктивные разновидности ХИТ
ХИТ с твердыми реагентами
  Необходимый запас
  Протекание реакций
  Отвод тока
Пластины: невысокая удельная поверхность (поэтому: пористость, профилирование)

## Slide 18: Конструктивные разновидности ХИТ
ХИТ с жидкими и газообразными реагентами
Электроды – каталитические функции
Пространственное разделение реагентов:
  Твердый электролит
  Полупроницаемая диафрагма
  Газодиффузионный электрод
  Пассивирование электрода (для одной реакции)

## Slide 19: Электрические характеристики ХИТ
Вольт-амперная характеристика

## Slide 20: Электрические характеристики ХИТ
Разрядные кривые (напряжение от времени или от тока)

## Slide 21: Режимы разряда ХИТ
Постоянное сопротивление нагрузки
Постоянный ток
Постоянная мощность
Специальный режим изменения нагрузки
! Максимально допустимый ток разряда
! Максимально допустимая разрядная мощность

## Slide 22: Емкость. Энергозапас.
Максимальное количество электричества, которое ХИТ отдает при разряде – разрядная емкость, C
Максимальная энергия – энергозапас
Фактическая емкость ХИТ зависит от тока разряда:
С = k / Iр
(асимптотическая),   [0.2, 0.7]

## Slide 23: Термодинамическая стабильность электродов
Выделение водорода
Выделение кислорода

## Slide 24: Проблемы герметизации ХИТ
Газовыделение (избытки реагентов, дополнительные электроды)
Окисление восстановителя кислородом воздуха
Карбонизация щелочного электролита диоксидом углерода
Попадание влаги в неводный электролит
Высыхание и потери электролита
Выделение токсичных веществ