## Slide 1: Литий-полимерные аккумуляторы
Электролит: полимерный или с добавлением полимеров (гелевый, но в разработке твердый полимерный электролит)
Электроды: гибкие (рулонный дизайн)
Также: контейнер полимерный, эластичный (в производстве)
Электрохимия: та же, что и в Li-ion

## Slide 2: Литий-полимерные аккумуляторы
Полимерные материалы в электролите
  полиэтиленоксид,
  полиакрилонитрил,
  полиметилметакрилат,
  поливинилиденфторид

## Slide 3: Литий-полимерные аккумуляторы
Полимерная матрица для электролита (ПВДФ, ПАН)
Растворы солей лития, например, бисфторсульфонилимида лития, в ПЭО

## Slide 4: Литий-полимерные аккумуляторы
Сочетание
 полимерного материала
с (часто)
органическим электролитом

, для растворения солей Li! 
(LiPF6, LiBF4, LiAsF6, LiClO4, Li(CF3SO3), LiN(CF3SO3)2, LiN(C2F5SO2)2)
polysiloxanes
poly(ethylene imine)
poly(propylene oxide)

## Slide 5: Литий-полимерные аккумуляторы
Растворимость соли LiAsF6 в ПЭО: бирюзовые – Li, белые – As, пурпурные – F, кислород в цепях ПЭО выделен красным цветом, показано координирование вокруг ионов Li

## Slide 6: Проводимость электролитов
стекло, стекло-
керамика
Li1+xAlxGe2−x(PO4)3
перовскит
Li3xLa2/3−xTiO3
Гель, ПВДФ с гексафторпропиленом, + Li-соль и органические растворители (карбонат.)
ПЭО с Li-солью,
в т.ч. органической

## Slide 7: Литий-полимерные аккумуляторы
полимерные соли лития, например:
плюс сополимеры и композиты (функциональные включения и т.п.)
Cui et al. // J. Appl. Polym. Sci. 2012, 126, 510–518
электрохимическое
окно 4.4 В
температурная
стабильность

## Slide 8: Литий-полимерные аккумуляторы
Материалы для иммобилизации анионов
Kurono et al. // Electrochim. Acta 2001, 47, 483
повышение числа переноса лития (до ~0.8)

## Slide 9: Литий-воздушные аккумуляторы

## Slide 10: Литий-воздушные аккумуляторы
Токообразующая реакция (апротонный)
2 Li + O2  Li2O2
  Реакция на (+)-электроде (катализатор!), апротонный электролит
  (+) Li+ + e– + O2 + *  LiO2*
  (+) Li+ + e– + LiO2*  Li2O2
  Реакция в кислом электролите
  2 Li + ½ O2 + 2 H+  2 Li+ + H2O
  Реакция в щелочном электролите
  2 Li + ½ O2 + H2O  2 LiOH

## Slide 11: Литий-воздушные аккумуляторы
Токообразующая реакция, например:
2 Li + O2  Li2O2
Реакция на (–)-электроде
(–) Li  Li + + e–
Различные электролиты

## Slide 12: Литий-воздушные аккумуляторы
(–)-электрод:
  Металлический литий
Контроль формирования интерфазы solid-electrolyte interphase SEI (ТЭИ)
  слой ди- и триблок сополимеров с ПЭО блоком для Li+-проводимости
  неорганические Li+-проводящие стекла/керамики с промежуточным слоем Li3P или Li3N

## Slide 13: Литий-воздушные аккумуляторы
Различия специфики формирования ТЭИ для электрода с графитом (вверху) и металлом – Li или сплав (внизу)

## Slide 14: Литий-воздушные аккумуляторы
(+)-электрод
  Мезопористый углерод с катализатором
    Металлические катализаторы, Mn, Co, Ru, Pt, Ag
    Оксиды металлов MnO2, Mn3O4
Проблема осаждения нерастворимого пероксида
Проблема формирования надоксида (?стабильность)

## Slide 15: Литий-воздушные аккумуляторы

## Slide 16: Литий-воздушные аккумуляторы
Электролит
  апротонный
    органические карбонаты с Li-содержащими солями
    иные органические растворители (эфиры, …)
    ионные жидкости
  водный
    водорастворимый продукт
    промежуточная твердая фаза (Li| |H2O), потери
  составной
    мембрана, потери
  твердый
    проблема проводимости, потери

## Slide 17: Литий-воздушные аккумуляторы
Возможный дизайн Li-air с водным электролитом

## Slide 18: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 19: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 20: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 21: Окислительно-восстановительные проточные батареи
Положительные особенности
  конверсия разнесена с запасением => неограниченная (?) емкость
  одна и та же ячейка для прямой и обратной конверсии
  не обязательны электрокатализаторы
  простота управления потоками жидкостей
  простота конструкции и обслуживания
  быстрый отклик
  нет саморазряда

## Slide 22: Окислительно-восстановительные проточные батареи
Отрицательные особенности
  удельные плотности (энергии и мощности) сравнительно невелики
    большие размеры
    пространственные градиенты
    снижение характеристик в сравнении с расчетными
  электролиты проводящи, потери (шунтирующие токи)
  требуется контроль температуры

## Slide 23: Окислительно-восстановительные проточные батареи
Большие концентрации
Понижение активационных барьеров (электрокатализ)
Большие площади (наноструктури-рованность электродов)
Снижение омических потерь в мембране и повышение ее селективности

## Slide 24: Окислительно-восстановительные проточные батареи
Разные системы:
а) полностью ванадиевые,
б) ванадий/
бром,
в) железо/хром,
г) Fe-EDTA/бром,
д) цинк/
церий,
е) бром/полисульфид,
ж) неводные рутений/
бипиридин,
з) неводный
ванадий/ацетилацетонат,
и) неводный хром/
ацетилацетонат

## Slide 25: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 26: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 27: Окислительно-восстановительные проточные батареи

## Slide 28: Окислительно-восстановительные проточные батареи
15 МВт, бром / полисульфид (Regenesys Technologies), Little Barford, UK
Три типоразмера модульных ячеек, 1.4 кВт, 8.1 кВт и 100 кВт (серии S, M, XL), Regenesys Technologies