## Slide 1: Электронная микроскопия
Просвечивающая электронная микроскопия
  1931 г., первый ПЭМ, Э.А. Руска (Нобелевская премия 1986 г., ½ часть) и М. Кнолль
  1933 г., улучшенный вариант, разрешение ~ 50 нм, Э.А. Руска
  1939 г., первый коммерческий ПЭМ, разрешение ~ 10 нм, Siemens

## Slide 2: Принцип ПЭМ
Michler // Appl. Specrtrosc. Rev., 1993, 28(4), 327-384

## Slide 3: Устройство ПЭМ

## Slide 4: Устройство ПЭМ

## Slide 5: ПЭМ LEO 912 AB

## Slide 6: Электронная микроскопия
Дифракция электронов в ПЭМ
  Изображения в темном поле
  Дифрактограммы

## Slide 7: Дифракция электронов в ПЭМ
Изображение светлого поля
Изображение темного поля
Электронная дифракция от многих кристаллитов
Электронная дифракция от одного кристаллита

## Slide 8: Дифракция электронов в ПЭМ
Ag@Si(100)
эпитаксия
нет эпитаксии

## Slide 9: Электронная микроскопия
Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия
  Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами
  Энергетически фильтруемая просвечивающая электронная микроскопия

## Slide 10: Спектроскопия потерь энергии электронами
типичный спектр
(углеродные нанотрубки)
1) zero-loss peak
2) plasmon losses
3) core-loss region

## Slide 11: Спектроскопия потерь энергии электронами
Изображение темного поля, частицы Fe2O3-SiO2

## Slide 12: Энергетически фильтруемая просвечивающая электронная микроскопия
наночастица оксида марганца на дырчатой углеродной пленке-подложке,
красный – C
зеленый – O
синий - Mn
карта распределения C
карта распределения Mn

## Slide 13: Энергетически фильтруемая просвечивающая электронная микроскопия
блоксополимер ПФС-b-ПС
гомополимер ПС
50 нм срезы
zero-loss imaging
230 eV loss imaging
Fe L2,3 edge imaging
Fe L2,3 edge

## Slide 14: Энергетически фильтруемая просвечивающая электронная микроскопия
образец получен лазерной абляцией BN

## Slide 15: Энергетически фильтруемая просвечивающая электронная микроскопия

## Slide 16: Коррекция в ЭФПЭМ: zero-loss imaging
Обычное светлопольное изображение 400 нм контрастированной пленки сополимера ABS: акрилонитрила, бутадиена и стирола
Тот же участок образца с исключением неупруго рассеянных электронов (zero-loss filtering)

## Slide 17: Новые разработки в ПЭМ
Прогресс в развитии методов просвечивающей электронной микроскопии
  Автоэмиссионный катод
    Пространственная и временная когерентность пучка, контрастность, снижение хроматической аберрации (ПЭМ)
  Энергетические фильтры (ПЭМ)
    Контрастность, элементный анализ
  Аппаратная коррекция аберраций (ПЭМ)
  Методы фазового контраста, математического анализа изображений, SPA, томография, реконструкция 3D структуры (ПЭМ)
  Исследования в растворе (крио ПЭМ)
  Электронная голография

## Slide 18: Микрографии ЭМ молекул ДНК
Hajibagheri // Molec. Biotechnol. 2000, 15, 167
Yaffe et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1996, 93, 5341
ПЭМ
Крио СЭМ

## Slide 19: ССМ и ПЭМ изображения комплексов ДНК
Chim et al. // Langmuir 2005, 21(8), 3591-3598
Молекулы ДНК конденсированы катионным сополимером. Разница в морфологии структур на микрографиях ССМ и ПЭМ может быть обусловлена либо высушиванием, либо контрастированием. Масштабная линия 200 нм

## Slide 20: ПЭМ и ССМ конденсатов молекул ДНК
Rackstraw et al. // Langmuir 2001, 17, 3185
Молекулы ДНК конденсированы различными катионными сополимерами, включающими ПЭГ и полиамидоамин.
500 нм
200 нм

## Slide 21: Типичные ССМ микрографии конденсатов молекул ДНК
Молекулы ДНК конденсированы полиэтиленимином. Структуры нанесены на слюду и исследованы в водных растворах NaCl
Dunlap et al. // Nucleic Acids Res. 1997, 25(15), 3095-3101

## Slide 22: ПЭМ визуализация комплексов молекул ДНК с белками
Mirambeau et al. // J. Mol. Biol. 2006, 364, 496-511
Масштабная линия 150 нм

## Slide 23: Микрографии ПЭМ конденсатов ДНК
Hud & Downing // PNAS 2001, 98(26), 14925
Крио ПЭМ, восстановление внутренней трехмерной структуры

## Slide 24: Электронная микроскопия
Крио просвечивающая электронная микроскопия
  Фиксация морфологии
  Минимизация радиационных повреждений

## Slide 25: Воздействие электронного пучка на полимеры

## Slide 26: Крио ПЭМ: универсальный инструмент анализа нанообъектов
van Zanten & Zasadzinski // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2005, 10, 261-268
Монодисперсные везикулы, сформированные смесью перфтороктаноата натрия и бромида цетилтриметиламмония, диаметром ок. 50 нм (быстрая заморозка в тонкой пленке растворителя).

## Slide 27: Крио ПЭМ визуализация вирусных частиц
Nagayama & Danev // Phil. Trans. R. Soc. B 2008, 363, 2153-2162
100 нм
100 нм
50 нм
50 нм
50 нм
50 нм

## Slide 28: Крио ПЭМ: внутренняя трехмерная структура молекул белка
Danev & Nagayama // J. Struct. Biol. 2008, 161, 211-218

## Slide 29: Размеры и форма белковых комплексов

## Slide 30: ССМ и ПЭМ гребнеобразных молекул
Schappacher et al. // Macromolecules 2003, 36, 5776-5783
ССМ
100 нм
100 нм
50 нм
50 нм
ПЭМ
к-ПЭМ

## Slide 31: Крио ПЭМ: визуализация линейных цепей ПСС
Wittemann et al. // J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9688
В присутствии ионов Cs и/или белковых молекул БСА, при разной ионной силе

## Slide 32: Электронная микроскопия
Низковакуумная просвечивающая электронная микроскопия (ETEM, environmental transmission electron microscopy)
  динамика процессов

## Slide 33: Низковакуумная ПЭМ

## Slide 34: Низковакуумная ПЭМ
Pd/Al2O3
катализатор,
нагрев
на воздухе,
500 mTorr,
350 C
0 ч
1 ч
4 ч
7 ч

## Slide 35: Низковакуумная ПЭМ
Рост много-стенных углеродных нанотрубок,
нагрев
в C2H2,
20 mTorr,
475 C
10 нм
время в сек

## Slide 36: Электронная микроскопия
ПЭМ высокого разрешения
  Атомное разрешение
    результат интерференции

## Slide 37: ПЭМ высокого разрешения
Моделирование изображения атомных колонн диоксида олова, разный фокус

## Slide 38: ПЭМ высокого разрешения
Краевые дислокации, Ge/Si(001)

## Slide 39: ПЭМ высокого разрешения
Сечение CoSi2-нанопроволоки, эпитаксия на Si(100)

## Slide 40: ПЭМ высокого разрешения
граница
раздела

## Slide 41: ПЭМ высокого разрешения
визуа-лизация решетки ПТФЭ
картина микроди-фракции
изобра-жение после Фурье-фильт-рации
компью-терное модели-рование