## Slide 1: Электронная микроскопия
ПЭМ высокого разрешения
  Атомное разрешение
    результат интерференции

## Slide 2: ПЭМ высокого разрешения
Моделирование изображения атомных колонн диоксида олова, разный фокус

## Slide 3: ПЭМ высокого разрешения
Краевые дислокации, Ge/Si(001)

## Slide 4: ПЭМ высокого разрешения
Сечение CoSi2-нанопроволоки, эпитаксия на Si(100)

## Slide 5: ПЭМ высокого разрешения
граница
раздела

## Slide 6: ПЭМ высокого разрешения
визуа-лизация решетки ПТФЭ
картина микроди-фракции
изобра-жение после Фурье-фильт-рации
компью-терное модели-рование

## Slide 7: Электронная микроскопия
Просвечивающая электронная микроскопия
  Электронная голография (Д. Габор, Нобелевская премия 1971 г.)
    In line (линейная)
    Off axis (внеосевая)

## Slide 8: Электронная голография
In line схема, пунктиром – оптические лучи и линза (восст.)

## Slide 9: Электронная голография
Off axis схема, пунктиром – оптическая бипризма, эквивалент (+)-заряженной проволоки W

## Slide 10: Электронная голография
Off axis схема
p-MOS транзистор

## Slide 11: Электронная голография
Off axis схема
нанотрубка
FE
1.22 V/nm

## Slide 12: Электронная голография
нано-кристал-литы магне-тита, magneto-spirillum magneto-tacticum
голо-грамма
вклад среднего внутрен-него потен-циала
магнит-ный вклад
Off axis схема

## Slide 13: Электронная микроскопия
Приготовление образцов для ПЭМ
  Травление
  Ультрамикротомия
  Контрастирование
    Селективность

## Slide 14: Приготовление образцов для ПЭМ
а – ультразвук, сверление,
б – шлифование,
д – ультрамикротомия,
е – перемалывание
в – химическое струйное травление,
г – электрохимическое травление,
ж – травление ионным пучком,
з – осаждение тонких пленок

## Slide 15: Ультрамикротомия для ПЭМ
три среза одинаковой и равномерной толщины
dry
wet

## Slide 16: Ультрамикротомия для ПЭМ
мениск
задиры
два индивидуальных среза
три среза одинаковой и равномерной толщины

## Slide 17: Ультрамикротомия для ПЭМ
два индивидуальных среза
дефекты ножа

## Slide 18: Ультрамикротомия для ПЭМ
два индивидуальных среза
разная толщина срезов

## Slide 19: Ультрамикротомия для ПЭМ
два индивидуальных среза
вариация толщины в срезе

## Slide 20: Контрастирование для ПЭМ
PS/PB star block copolymer:
контрастирование OsO4
Предварительное воздействие электронным пучком ПЭМ слева (сшивка ПБ фазы), без воздействия справа

## Slide 21: Контрастирование для ПЭМ
Полиэтилен высокой плотности, контрастирование OsO4

## Slide 22: Контрастирование для ПЭМ
контрастирующие агенты для полимеров

## Slide 23: Контрастирование для ПЭМ
Функциональные группы,
контрастирующие агенты

## Slide 24: Контрастирование для ПЭМ
Смесь ПЭ / полифенил-эфира / ПС / c HIPS и SEPS частицами (Kraton)
без контрасти-рования
контрасти-рование OsO4 (видны HIPS частицы в однородной ПС / ПФЭ фазе)
большее увеличение (c)
контрасти-рование RuO4 (видны ламели ПЭ и SEPS частицы)

## Slide 25: Контрастирование для ПЭМ
Контрастирование RuO4
ПС-b-ПБМА, фаза ПС темная
ПММА-b-ПБМА, фаза ПБМА темная

## Slide 26: Контрастирование для ПЭМ
SBS триблоксополимер (разные количества ПС),
контрастирование OsO4 (ПБ фаза)

## Slide 27: Контрастирование для ПЭМ
асимметричный SB-блоксополимер,
контрастирование OsO4 (ПБ фаза)

## Slide 28: Электронная микроскопия
Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия
  1938 г., барон М. фон Арденне
  1965 г., А. Крив (FEG)
    Атомное разрешение

## Slide 29: Сканирующая ПЭМ
устройство прибора, зонд 2Å

## Slide 30: Сканирующая ПЭМ
a) отдельные атомы Pt на Al2O3-подложке, ADF-STEM,
b) кристалл кремния, пары атомных колонн, 0.78 Å

## Slide 31: Сканирующая ПЭМ
отдельные атомы La на -Al2O3 подложке

## Slide 32: Сканирующая ПЭМ
изображение темного поля, одностенные углеродные нанотрубки с нанокристаллитами оксида свинца
картины нанодифракции при разных углах / наклонах

## Slide 33: Сканирующая ПЭМ
изображение темного поля, high-angle annular dark field, наночастицы Pd6Ru6 на подложке мезо-пористого кремнезема (MCM-41)

## Slide 34: Сканирующая ПЭМ
результат реконструкции 3D структуры (71 проекция под разными углами), наночастицы Pt10Ru2 на подложке мезопористого кремнезема (MCM-41), видна гексагональная упаковка цилиндрических пор (b) и их заполнение наночастицами (c)

## Slide 35: Сканирующая ПЭМ
Pt@C
0.56 Å
0.76 Å
0.98 Å
1.2 Å

## Slide 36: Методы микроскопии для анализа полимерных объектов
 | СЭМ | ПЭМ | ССМ
разрешение | нанометровое (сопоставимое) |  | 
контрастиро-вание | - / + | / + (селективность) | - / +
экспрессность | + | + | –
дополнитель-ный анализ | количественный (элементный, дифракционный, фазовый...) |  | качественный (упругость, адгезия...)
конформация макромолекул | на подложке | в растворе, на подложке | на подложке
внутренняя 3D структура | + (срезы ФИП) | + (проекции, томография) | –
среда исследования, динамика, T | вакуум, низкий вакуум в ESEM, in situ, + | вакуум, низкий вакуум в EТEM, in situ, + | на воздухе, в жидкостях, парах, in situ, +